附件1

浙江省重点新材料首批次应用示范指导目录

| 序号 | 产品名称 | 性能要求 | 应用领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先进基础材料 |
| 一 | 先进化工材料 |
|  | 新能源电池用高性能无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯材料 | 密度g/cm3≤1.20拉伸强度 MPa≥45.0弯曲模量 MPa ≥2400悬臂梁缺口冲击强度23℃）KJ/m2≥9.0悬臂梁缺口冲击强度（-20℃）KJ/m2≥8.0阻燃 UL94 (3.2mm)，V-0热变形温度≥100℃ | 新能源汽车、新能源电动自行车等 |
|  | 200L电子级化学品包装桶用汲取管 | 插管螺纹扭矩＜30N*m；插管内塞扭矩＜3N*m耐压测试，300kpa，无泄漏 | 同电子化学品包装桶配套使用 |
|  | 纳米聚四氟乙烯过滤膜 | 过滤精度10-100nm，滤膜幅宽0.3-2m，金颗粒过滤效率＞90，拉伸强度＞10MPa，断裂伸长率＞30%。 | 电子，半导体，超纯化学品生产 |
|  | 轨道交通内饰用无卤阻燃低温固化玻纤环氧树脂预浸料 | 挥发份≤1.2%,玻璃化转变温度Tg≥80℃,拉伸度≥400Mpa,弯曲强度≥450Mpa,拉伸模量≥20000Mpa,弯曲模量≥20000Mpa,建筑材料和构建防火测试i1(最大)＜ 6I(最大)＜12 | 轨道交通内饰 |
|  | 光伏工业用有机硅密封胶 | 拉伸强度≥2.5MPa，断裂伸长率≥300%，介电强度≥17kV/mm | 有机硅密封胶可用于太阳能电池的边框密封、接线盒灌封、薄膜组件支架粘接等。 |
|  | 高性能聚甲基丙烯酰亚胺（PMI）硬质泡沫材料 | 产品尺寸不小于2000*1000*90mm、热变形温度不小于200℃、密度范围分别为75±5kg/m3和115±10kg/m3规格对应压缩强度分别不小于1.2MPa和2.3MPa。 | 新能源汽车、轨道交通轻量化，电子通信和航空航天 |
|  | 改性PTFE分散树脂 | 拉伸强度≥25MPa；伸长率≥300%；平均粒径550±100μm；体积密度400±150g/L；标准相对密度2.140-2.168；含水率≤0.030%；挤出压力（RR.400:1)15-40MPa | 用于尾气处理的新型换热器制作、耐压管制作、垃圾焚烧尾气处理设备制造等 |
|  | 热熔无卤阻燃中温固化玻纤环氧预浸料 | 挥发份≤1.2%,玻璃化转变温度Tg≥120℃;燃烧试验：续燃时间≤15s,火焰穿透：无,阴燃时间≤10s, | 航空阻燃内饰 |
|  | 太阳能背板用聚偏氟乙烯材料 | 1、熔融指数：19-23g/10min(5KG)；2、熔点≥168℃；3、水含量≤0.10% | 光伏 |
|  | 热塑性有机硅弹性体 | 1、比重：1.09-1.2g／cm³；2、硬度：55-75A；3、拉伸强度：6-15MPa 4、断裂伸长率：400-800%；5、100%定伸应力：2.3-6MPa；6、300%定伸应力：4.3-8 MPa；7、撕裂强度：25-60kN/m；8、23℃永久压缩形变：20-33%；9、70℃永久压缩形变：60-80% | 智能穿戴、汽车密封、仪器仪表密封、电子电器包覆、医疗用品、日用消费品、电线电缆、高铁、飞机制造、风电、船舶工业、食品包装等产业领域 |
|  | 聚全氟乙丙烯树脂（EW-521） | 熔体流动速率/（g/10min）：20-36.;拉伸强度/MPa：≥20；断裂伸长率/%：≥300；相对密度：2.12-2.17；熔点/℃：255±15;介电常数/(106HZ)：≤2.15；介质损耗角正切/(106HZ)：≤7.0×10-4；挥发份/%：≤0.2：耐弯折次数 ≥5000；白度（WI）/% ≥55 | 石油、化工、航空、航天、电子、家电、汽车、建筑、轻纺 |
|  | 使用替代品生产的聚全氟乙丙烯树脂 | 乳液：固含量≥50%，不含PFOA，表面活性剂含量4~7%，粘度20~30pa·s。 树脂：熔体流动速率/（g/10min）：27.1-36.0;拉伸强度/MPa：≥18；断裂伸长率/%：≥280；相对密度：2.12-2.17；熔点/℃：255±10;介电常数/(106HZ)：≤2.15；介质损耗角正切/(106HZ)：≤7.0×10-4；挥发份/%：≤0.1 | 石油、化工、航空、航天、电子、家电、汽车、建筑、轻纺 |
|  | PFA（四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物） | 拉伸强度≥25MPa；伸长率≥300%；熔指：1~20g/10min，熔点：300~312℃. | 制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件，高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套和化学容器。 |
|  | 四氟化硅 | 四氟化硅纯度达到99.999%。 | 半导体、硅材料行业、陶瓷加工 |
|  | 复合增亮膜 | 1.透光率≥88%；2.背面雾度(2~60)%；3.铅笔硬度正面500g≥1H,背面500g≥1H；4.表面阻抗正面≤10^14Ω,背面≤10^12Ω；5.热收缩率（90℃，60min）MD≤0.3%，TD≤0.3%；6.附着力100%；7.表观无干涉纹、晶点、横纹 | TFT、LCD液晶显示屏 |
|  | 氟硅橡胶 | 硬度（邵尔A）50~70,拉伸强度≥6.0mpa，扯断伸长率≥150%，永久压缩变形≤20% | 航天航空、汽车、军工、化工等 |
|  | 氟合金膜覆膜金属板 | 表面滴落10%盐酸溶液，10%NaOH溶液24h无变化；8mm杯突百格无脱落；水煮2h无变化；户外使用时限≥25年 | 冶金、化工等行业 |
|  | 硅烷 | 纯度≥99.9999% | 集成电路、新型显示 |
|  | 全透明有机硅精密薄膜 | 最大幅宽：350mm；最低厚度：20um；透光率≥92%；抗张度3-8MPa；抗撕强度：10-25kN/m；伸长率：300%-900% | 电活性材料、柔性设备、海浪发电、声阻尼及光学薄膜、医用膜材料等 |
|  | 纳米纤维过滤膜 | 过滤精度：≤0.5微米；过滤通量（水）≥200ml/min/c㎡；纳米纤维直径分布200-400nm；膜厚度：40-60μm；膜片泡点值≥0.03MPa； | 微电子行业，生物制药；医疗器械。 |
|  | 深冷容器用高真空多层绝热材料 | 耐温性：取单元代表性试样进行试验，间隔材料与反射屏均应不出现黏连、破损、脆化等现象。表观导热系数：取单元代表性试样进行试验，表观导热系数应≤1.35*10-4W/(m.K)放气速率：取单元代表性试样进行试验，放气速率应≤8*10-7Pa.m3/(s.g) | 应用于液化天然气、液氧、液氢、液氩、液氮等深冷液体储运容器、低温管道，航天、航空领域等。 |
| 二 | 先进金属材料 |
|  | 高压储氢罐 | 产品使用材料需定轧，符合相关性能要求；其中奥氏体不锈钢的镍当量≥28.5%；内筒体焊接接头铁素体含量FN≤0.45%。 | 新能源加氢站 |
|  | 飞机起落架用超高强度钢23Co14Ni12Cr3MoE（AerMet100） | 杂质元素含量S、P、O、N、H总含量小于60ppm；晶粒度不小于8.0级；抗拉强度≥1930MPa，屈服强度≥1620MPa，延伸率≥10%，断面收缩率≥55%，断裂韧度≥110MPa/m | 飞机起落架、军工等 |
|  | 燃气轮机用高性能35CrNi4MoV钢锻件 | 屈服强度965～1035MPa,抗拉强度≥1030MPa，KV2≥73J，FATT50≤-57℃。满足磁粉、超声波等无损检测要求。 | 燃气轮机压气机轮盘、涡轮盘 |
|  | 燃气轮机压气机用30Cr2NiMoV钢锻件 | 屈服强度≥705MPa,抗拉强度≥860MPa,KV2≥51J，FATT50≤-10℃。400℃：屈服强度≥585MPa,抗拉强度≥690MPa。满足磁粉、超声波等无损检测要求。 | 燃气轮机压气机后几级轮盘 |
|  | 汽车安全带卷簧用材料 | 抗拉强度2150-2400Rm/MPa，疲劳寿命≥6万次 | 汽车 |
|  | 高纯净度长寿命高速轴承钢 | 氧含量≤6ppm，氢含量含量≤1ppm，Ti≤18ppm,非金属夹杂：A、B、D、DS≤1.0级；热处理低温回火后抗拉强度≥2100MPa，轴承实验寿命达到3倍以上额定寿命。 | 高速精密机床主轴轴承 、汽车变速箱轴承、工程机械、新能源汽车、空气压缩机轴承、各种高速泵类。 |
|  | 超高性能柔性片状铁基合金吸波贴片 | U‘@1MHZ（初始磁导率）≥250，厚度≤0.035mm，卷材，外观平整、无明显透光孔洞、不掉粉，表面阻抗高。 | 智能手机、OLED屏 |
|  | 晶硅太阳能电池用高效、高性能背钝化铝浆 | 光电转换效率＞22%，EVA拉力＞45N，85℃去离子水煮40min不掉粉、不变色，背场致密3M胶带拉脱不掉粉，印刷湿重0.9-1g,翘曲1.3-2mm | 光伏行业，具体为：光伏太阳能电池背电场材料 |
|  | 低银含、高性能晶硅太阳电池主栅用正面银浆 | 银含量＜75%，附着力＞3N，光电转换效率＞20% | 光伏行业，具体为：光伏太阳能电池正电极材料 |
|  | 高代次镍基单晶高温合金材料 | 1100℃/137MPa持久寿命高于300h,密度不高于9.0g/cm3 | 航空发动机和燃气轮机 |
|  | 模组外箱体用高冲压高表面5182合金板 | 屈服强度≥140MPa，抗拉强度≥260MPa，延伸率≥22%，冲压后表面光滑无褶皱。 | 新能源汽车 |
|  | 环保型高耐摩摩擦材料 | 镉≤0.01%，六价铬≤0.1%，铅≤0.1%，汞≤0.1%，常温剪切强度≥4.5MPa，高温剪切强度≥2.5MPa；摩擦系数在其设定的工作 摩擦系数值的±10%的范围内，产品寿命为原来的2～5倍。 | 汽车零部件及配件制造 |
|  | 5G通讯用高频微波覆铜箔基板 | Dk3.0、Df≤0.003（10GHz）、抗剥强度＞0.88N/mm、PIM＜-156dbc、TCDK＜40ppm/℃ | 电子、5G通讯、智能汽车毫米波雷达 |
|  | NbC基硬质合金辊环 | 1. 含NbC60%-90%、含WC8-20%和镍粘接相的NbC基硬质合金牌号，强度大于1000MPa、硬度HRA大于85（800度以上高温 硬度稳定） 2. 含WC60%-80%、NbC8%-20%和钴镍粘接相的WC基含NbC硬质合金牌号，强度大于1500MPa、硬度HRA大于85（800度以上高温硬度略降） | 高速线材轧制 |
|  | 油气开采用高性能油井套管 | 屈服强度758~862MPa，-10℃全尺寸冲击功≥60J；在180℃，3.5MPaCO2，流速1m/s腐蚀条件下，腐蚀速率≤0.25mm/a。 | 油气开采 |
|  | 特种无缝钢管 | 超超临界火电机组建设用高压锅炉管（耐热不锈钢 Surper304、S740、HR3C 等），核电建设蒸发器管（耐蚀钢690U型管）。耐高压≥25MPa，耐高温≥600℃，铅、锡、砷、锑、铋单个元素含量＜30ppm，总含量＜120ppm，耐腐蚀、长寿命等性能达到国际领先水平。 | 火电、核电 |
| 三 | 先进无机非金属材料 |
|  | 碲锌镉晶体材料 | 单晶尺寸≥2000mm3；成分偏差≤5%；电阻率≥1010Ωm；电子迁移率与寿命积≥2×10-3cm2/V；探测器对241Am的能量分辨率≤5%，对137Cs的能量分辨率≤1.5%；空间分辨率≤0.2mm；计数率满足1M/s/mm2 | 核工业、核医疗，环境探测，安检 |
|  | 半导体刻蚀设备用大尺寸氧化铝陶瓷 | 纯度＞99.5%、抗折强度＞350Mpa、维氏硬度＞16Gpa、介电强度大于15KV/mm | 电子，半导体 |
|  | 阵列型碳纳米管导热片 | 碳纳米管可定向生长、一致性好，生长可控；最大制备长度不低于80μm。利用激光闪射法测试，导热系数为82.08±2.21W/mK，80psi压力下导热片接触热阻＜27.1Kmm²/W。 | 电子，半导体，芯片，服务器，照明、航天航空动力电池等产业 |
|  | 弥散式钢包透气砖 | 体积密度：2.6-3.0g/cm3。抗折强度≥2MPa，耐压强度≥25MPa。通气量≥15M3/h（0.1MPa）,使用寿命≥15次 | 钢铁行业 |
|  | 连续玄武岩纤维 | 耐温温度-269-650℃，抗拉强度≥2600MPa，弹性模量≥80GPa | 基建、汽车、航空航天、海洋建设、轨道交通、消防、环保 |
|  | 特、大吨位直流盘形悬式钢化玻璃绝缘子 | 机械强度等级为300kN、420kN、550kN、760kN和840kN的直流盘形钢化玻璃绝缘子 | 电力产业 |
|  | 换热器用珐琅管 | 耐沸腾硫酸（液相）：失重≤2g/㎡；耐沸腾盐酸（气相）：失重≤3.5g/㎡；附着力：1级及以上级；耐温急变性：无裂纹；电火花检测：750V不产生火花；耐磨性：无擦伤；液压检测：无渗漏变形；耐游离氯腐蚀：不失光、无生锈 | 燃煤电厂、钢铁及化工企业 |
|  | 高性能碳化硼防弹陶瓷 | 密度≥2.5g/cm3；弯曲强度≥430MPa；弹性模量≥430GPa;硬度（HV）≥3000MPa；断裂韧性≥4MPa。 | 军工防护领域 |
|  | RH炉用镁尖晶石砖 | 体积密度≥3.15g/cm3；显气孔率≤8.0%；耐压强度≥70.0MPa； 高温抗折≥6.0MPa；MgO≥81.0%；Al2O3≥8.0%；Cr2O3<0.01% | 钢铁行业 |
|  | 半导体级石英坩埚 | 14-32吋，金属杂质总含量＜20ppm，坩埚使用时间150h以上 | 大尺寸硅棒拉制 |
|  | 蓝玻璃红外截止滤光片 | 透过率：AR：420～670nm，Rmax＜0.9%；UVIR：350-390nm，Tavg≤3%； T=50%(UV侧)，415+7/-6nm；430-595nm，Tavg≥92%； 430-595nm，Tmin≥88 %；T=50%(IR侧)，690+10/-15nm；730-1100nm，Tmax≤2%；1100-1200nm，Tavg≤5%。 点子、亮点：IR面20μm以下，10μm-20μm之间数量≤3EA,10μm以下按密集麻点；AR側10μm以下；5μm-10μm之间数量≤3EA，5μm以下按密集麻点。划痕：宽度5-10μm，长度总计≤100μm；宽度大于10μm，不允许；宽度小于5μm，按限度样本。麻点：小于10μm以下，高于限度样本不允许。 | 手机摄像头模组 |
|  | 超、特高压复合支柱绝缘子用大直径整体拉挤芯棒 | 染料渗透试验≥15min；水扩散泄漏电流≤500μA；交流击穿电压≥30kV/cm；100kV正极性干雷电冲击耐受电压≥5次；直流击穿电压≥50kV/cm；80%干工频闪络电压下耐受30min不击穿、不闪络，温升≤5℃；体积电阻率≥1.0×1010Ω·m；吸水率≤0.5%；压缩强度≥500MPa。 | 先进制造与自动化、电力系统与设备、输电技术 |
|  | 硅酸镁锂 | 全无机纳米硅酸盐层状材料，凝胶强度≥22g.分散液透明度≥90% | 油漆油墨，建筑涂料，日化，汽车涂料等 |
|  | PSS4寸图形化衬底 | 4英寸蓝宝石图形化衬底：直径：100.0±0.1mm；厚度：650±10μm；形貌：准三角型；高度1.7±0.1μm；底宽2.7±0.1μm；周期3μm | LED行业 |
|  | UV-LED2寸纳米级图形化衬底NPSS | 2寸蓝宝石衬底；刻蚀结构为倒锥形凹坑；周期900nm，孔径500nm，孔深300nm。 | UV-LED行业 |
|  | 硅基微阵列透镜 | 硅基底，口径230um与700um，周期250um与750um，曲率半径0.3mm、1.4mm、1.9mm、3.1mm、4.0mm；厚度300um-500um。 | 5G光通讯领域 |
|  | 纳米碳化硼材料防弹插板 | 碳化硼陶瓷相对密度可以达到95-96%，产品硬度HV＞30GPA，抗弯强度400MPA． | 国防防护装备应用、机械装甲防护应用 |
|  | 光掩模基板用石英玻璃基片 | 规格尺寸：8寸及以下；尺寸精度：达到国际SEMI标准；材料金属杂质含量≤2ppm；材料气泡：Ⅰ级，条纹等级：Ⅰ级，应力双折射：Ⅰ级；光谱透过率：T190-280nm≥80% | 集成电路、半导体 |
|  | 半导体高纯石英基础材料 | 金属杂质含量小于20ppm；其中不透明石英玻璃透过率：T190-3000nm＜2%，密度大于2.0g/cm3 | 集成电路、半导体 |
|  | 高纯石英砂 | 金属杂质含量小于2ppm | 集成电路、半导体 |
|  | 半导体级电弧石英坩埚 | 规格：14-24英寸；内层纯度：所有金属杂质含量＜12ppm；强度1500度高温变形率＜2%；寿命可达200小时 | 集成电路、半导体、光伏 |
|  | 高纯纳米硅粉 | 纳米硅粉：纯度: >99%-99.99%,总氧含量：≤0.05%，游离碳：≤0.8%，D50: <100nm，比表面积：25.47m2/g，外观：灰褐色粉末 | TFT、新能源锂电池行业、半导体微电子、陶瓷行业 |
|  | 精密金刚石线锯 | Φ60：线径75±3μm；自由圈径≥100mm；翘曲度≤25mm；直线性-钢线长度方向不应呈波浪形，不得存在弯曲，扭曲等缺陷；出刃高度体积分布Max≤10μm；破断拉力≥13.0N；扭转圈数55 Φ55：线径70±3μm；自由圈径≥100mm；翘曲度≤25mm；直线性-钢线长度方向不应呈波浪形，不得存在弯曲，扭曲等缺陷；出刃高度体积分布Max≤10μm；破断拉力≥11.5N；扭转圈数50 | 光伏硅片、LED蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等领域 |
|  | 湿法空心玻璃微珠 | ①粒径范围5~130μm，②D50<60μm，③分布跨度<1.5；④0.8atm真空存活率>85%；⑤pH值<9.5；⑥堆积密度<0.15g/cc；⑦真实密度<0.23g/cc； | 汽车领域、高效乳化炸药、泡棉胶、模型材料、建筑材料等 |
|  | 深海浮力材料 | 密度g/cm3 0.2 - 0.7；耐等静压强度2-130MPa，应用水深覆盖11000米全海深；工作水压下24小时吸水率 ≤ 1.0%；体积变形率 ≤ 1.50%；1年浮力损失 ≤ 5.0%；弹性模量 ≥ 500MPa；邵氏硬度≥80D；材料阻燃等级满足UL94 HBF。 | 水下机器人、深潜器、海洋油气、海上风电、海底采矿、深海科考、国防军工等 |
|  | 高性能GGAG闪烁陶瓷 | 衰减时间≤0.15微秒；光输出≥61000ph/MeV；辐射损伤≤0.03%；40毫秒余辉≤0.002% | 医疗CT、安检CT、工业CT等 |
|  | II-VI族及III-V族量子点 | 尺寸在1-20nm之间，具有高稳定性好、发光效率高、半峰宽窄、波长可调、自吸收小、高量子产率、抗光漂白、激发带广，具有发射波长可定制半导体性质。 | 光电应用：LED、液晶显示器等；生物医学：活体生物成像、细胞成像等 |
| 关键战略材料 |
| 四 | 高性能磁性材料 |
|  | 新型铈磁体 | 无Tb、Dy重稀土前提下，铈含量占稀土总量≥30%，(BH)max(MGOe)+Hcj(kOe)≥50，铈含量占稀土总量≥50%时，(BH)max(MGOe)+Hcj(kOe)≥35。 | 家用电器、电子电器 |
|  | 高性能高强韧烧结R2Fe14B型永磁材料 | La、Ce含量占稀土总量≥32%，(BH)max+Hcj≥50,抗弯强度≥360MPa，断裂韧性KIC≥3.8MPa/m2；La、Ce含量占稀土总量≥52%，(BH)max+Hcj≥31，抗弯强度≥260MPa，断裂韧性KIC≥3.3MPa/m2。 | 家用电器、消费类电子 |
|  | 高性能高一致性钐钴永磁材料 | 1、剩磁Br≥11.4kGs，磁感矫顽力Hcb≥10.5kOe，内禀矫顽力Hcj≥25kOe，Hk≥16 kOe，磁能积(BH)max≥31 MGOe 2. 磁化偏角<1°，NS级不对称性距磁钢表面2mm处小于±1% | 新能源汽车、航空航天，大科学装置 |
|  | 高性能无裂缝大体积铝镍钴磁钢 | 1. 磁钢单重>4kg,无裂纹； 2. 产品性能：剩磁Br≥1340mT, Hcb≥59.3kA/m, (BH)max≥60kJ/m³ | 核电，无刷电机 |
|  | 高性能大体积钐钴磁钢 | 1.一次烧结的单个磁钢重量大于10kg，整体磁钢大于20kg，无裂纹； 2.产品性能：剩磁Br≥10.7kGs，磁感矫顽力Hcb≥10.1kOe，内禀矫顽力Hcj≥25kOe，Hk≥16kOe，磁能积(BH)max≥27MGOe | 高速电机，大功率电机 |
| 五 | 新型能源材料 |
|  | 钠盐电池用高比能量正极材料 | 正极材料能量密度大于350Wh/kg，组装成的单电芯开路电压2.58V，电位窗口2.20~2.67V，单电芯质量能量密度大于120Wh/kg，体积能量密度大于250Wh/L。单电池功率密度：＞100W/kg；充、放电库伦效率：＞98%。正极材料技术水平达到国际先进水平，产品实现产业化。 | 钠盐电池专用 |
|  | 高离子电导率β"-Al2O3电解质材料 | 原晶粒度：7~15μm，结晶度>95%,杂质含量<100ppm,330℃离子电阻率3.7Ω∙cm，330℃离子电导率>0.27S/cm | 新能源 |
|  | 高附着力、高稳定性锂离子电池硅碳负极水性粘结剂 | 粘结剂运动黏度<20000mPa·s。负极极片剥离强度>15N/m。制备电池后1C/1C循环寿命>500圈。 | 电子，新能源汽车，储能 |
|  | 动力电池用粘结剂聚偏氟乙烯材料 | 1、分子量≥100万；2、旋转粘度（8%）≥4500CP；3、剥离强度≥0.4N/20mm；4、水含量≤0.10% | 锂电池 |
|  | 动力电池隔膜用聚偏氟乙烯材料 | 1、分子量:50-60万；2、熔融指数：3-8g/10min(21.6KG)；3、熔点:150-155℃；4、水含量≤0.10% | 锂电池 |
|  | 硅碳复合负极材料 | 比容量大于1450mAh/g | 3C数码电池及动力电池 |
|  | 富锂锰基正极材料 | 比容量大于300mAh/g | 3C数码电池及动力电池 |
|  | 高性能动力电池铝箔 | 厚度15μm下抗拉强度≥190MPa，延伸率≥3%，达因值≥30，板型≤10I | 动力电池，新能源汽车 |
|  | 软包电池铝塑膜用8021铝箔 | 厚度50μm：抗拉≥70MPa，延伸率大于22%，杯突＞7mm | 软包电池 |
|  | 三元前驱体NCM811 | Ni：（81-85）mol%；Co：（10-13）mol%；Mn：（3.5-6.5）mol%；主要杂质含量Na≤350ppm，S≤2000ppm，M.I.≤100ppb，粒径D50：（9-12）μm；比表面积BET（4-15）m2/g；振实密度TD≥2.0g/cm3 | 新能源汽车 |
|  | 富锂锰基正极材料 | 比容量大于300mAh/g | 3C数码电池及动力电池 |
|  | 多元素掺杂四氧化三钴 | 4.45V以上高电压钴酸锂前驱体材料，主含量Co：（71.70-72.30）%；掺杂元素M：（0.50-1.50）%；掺杂元素M包括铝、镁、镍、锰、镧、锆、钛等元素中的两种或两种以上，单个掺杂元素含量为0.10%~0.90%，掺杂元素含量总和应不大于1.5%，粒径D50：15.8~17.2μm；振实密度TD≥2.2g/cm3 | 手机、笔记本、数码相机等3C电池 |
| 六 | 集成电路用材料 |
|  | 低缺陷、高平坦度的大尺寸半导体硅晶圆 | 大尺寸半导体硅晶圆，直径200mm（8英寸）、300mm（12英寸） | 消费电子、汽车、半导体照明、5G、人工智能芯片等 |
|  | 电子级氧化亚氮 | 产品纯度:N2O＞99.9995%，H2O＜1ppm，CO2＜0.5ppm，N2＜3ppm，O2＜0.5ppm | 新型显示、半导体 |
|  | 光纤用高纯四氯化硅 | 所含金属杂质达到PPb级 | 电子，半导体，光纤预制棒，石英玻璃 |
|  | 超高纯化学试剂 | 电子级硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、盐酸、BOE:单个金属离子＜100ppt | 集成电路、新型显示 |
|  |  | 六氯乙硅烷、四（二甲胺基）钛、（3,3-二甲基-1-丁炔）六羰基二钴：纯度≥99.5%，金属离子大于等于6N； |  |
|  |  | 高纯氯气、高纯氯化氢：H2/O2/N2/CO/CO2含量要求控制在1ppm之内；H2O含量控制在500ppb之内；金属离子含量控制在100ppb之内 |  |
|  |  | 高纯一氟甲烷：纯度≥99.999%（v/v）,O2≤5ppmv，N2≤10ppmv，H20≤0.5ppmv，HF≤1ppmv（折HF） |  |
|  |  | 高纯三氟甲烷：纯度≥99.999%（v/v）,有机物≤2ppmv，O2+N2+Ar≤1ppmv，CO2≤0.5ppmv，CH4≤0.5ppmv，H20≤0.5ppmv，酸度CO2≤0.2ppmv |  |
|  |  | 高纯八氟环戊烯：纯度≥99.999%（v/v）,02≤1ppmv，N2≤4ppmv，H20≤8ppmv |  |
|  |  | 高纯六氟丁二烯：纯度≥99.995%（v/v） |  |
|  |  | 高纯六氟化钨：WF6：纯度：5N5；不凝气含量：≤0.5 vol ppm；HF≤1ppm；金属总量≤300 wt ppb |  |
|  | 高性能靶材 | 超高纯钛靶材晶粒尺寸≤10μm；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 | 集成电路（180nm～7nm技术节点的应用） |
|  |  | 超高纯铜及合金靶材晶粒尺寸≤40μm；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 |  |
|  |  | 超高纯钽及合金靶材晶粒尺寸≤50μm；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 |  |
|  |  | 超高纯W靶材晶粒尺寸≤50μm；靶材尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 |  |
|  |  | 超高纯Co靶材晶粒尺寸≤40μm；织构满足使用要求；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％；靶材表面清洁度符合电子级要求。 |  |
| 前沿新材料 |
|  | 石墨烯电热膜 | 使用寿命＞60000h；功率偏差＜±8%；电热辐射转换效率＞75%，表面温度不均匀度＜±5℃ | 电子 |
|  | 氧化石墨烯 | 单层率99%以上，横向尺寸1-200μm，厚度0.8nm | 纺丝、纺膜、制备气凝胶等宏观材料 |
|  | 石墨烯柔性电热膜 | 发热温度60-80℃，发热功率5-8W，耐弯折10万次 | 节能减排暖墙板等家居、建材领域。 |
|  | 石墨烯散热膜 | 导热系数1200W/mk，厚度12-100um，耐弯折＞20万次 | 应用于智能手机、平板电脑、无风扇设计笔记本电脑、LED照明设备、医疗设备、新能源汽车动力电池等 |
|  | 石墨烯粉体 | 石墨烯粉体形貌为片状，平均片径在10微米，厚度在2纳米左右，碳含量>99.9 | 电子，新能源，石化,电力电器等行业 |
|  | 石墨烯导热胶 | 使用温度-60℃～280℃；粘度30000～100000pd.s；导热系数4.0W/(m.k) | LED照明 |
|  | 石墨烯散热涂层 | 使用温度-60℃～600℃；涂层厚度50～200um；热交换效率≥10% | LED照明 |
|  | 单层石墨烯薄膜 | 可见光区平均透过率（含基材）大于85%，纯石墨烯薄膜雾度＜1%、面电阻值＜100Ω，与其它纳米材料复合的石墨烯薄膜雾度＜5%、面电阻值＜10Ω，石墨烯薄膜与基材结合力可耐3M胶带百格测试，具有弯曲性能，在ITO膜失效的情况下，可以承受超过10万次的循环弯曲实验。 | 柔性电子、柔性显示等 |